# 利器盒技术参数

1、材质：全新聚丙烯 PP 材质，不含 PVC。

2、颜色：淡黄色。

3、尺寸：圆形2L，圆形5L，圆形15L，方形8L。

4、克重：圆形2L克重≥80g，圆形5L克重≥155g，圆形15L克重≥350g，方形8L克重≥280g。

5、用于盛装注射器，输液器等一次性使用物品的针头；各类刀片，头皮针，缝合针，安瓿，小玻璃等锐器，收集带血的整副注射器，输血器，血袋等所有接触血液的医用器材；其它规定放入利器盒的医疗危险感染物品。

6、利器盒采用不含 PVC 的硬质塑料制造，具备耐穿刺，不渗漏，不易破裂、易于焚烧，封闭后完全不能正常打开的基本性能；利器盒整体呈黄色，盒体侧面注明“损伤性废物 ”，并印有“医疗废物警示标识 ”，高度大于 2.5cm；警示标志油墨均匀，图案文字印刷清晰，套印准确。

7、利器盒盛满装置以后从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂，被刺穿等情况。

8、包装：纸箱包装，箱体注明货物名称、尺寸规格、数量。

9、执行标准：HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。