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1.规格尺寸:1.95*0.95米,符合：医用织物洗涤消毒技术规范
2.面料成分:51.5%聚酯纤维+48.5%棉2CM缎条面料
3.纱线线密度：经纱：30S   纬纱：30S
4.织物密度（根/10CM）:580*285
5.克重：面料的每平方米克重170±5g
6.断裂强力（N）GB/T 3923.1-2013：经向≥1500 纬向≥610
7.耐水色牢度GB/T5713-2013 ≥ 4级;耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008 ≥ 4级;耐次氯酸盐漂白色牢度GB/T 7069-1997 ≥ 4级
8.水洗尺寸变化率:1%≥经向≥-2.1%、1%≥纬向≥-0.4%
9.可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)GB/T17592-2011未检出
10.甲醛含量(mg/kg)GB/T2912.1-2009未检出            
11.PH值:GB/T 7573-2009  6-8
12.异味:无
13.起球性能GB/T 4802.2-2008:≥ 3级，水洗尺寸变化率、耐皂洗色牢度、断裂强力符合GB/T22796-2021 优等品要求，起球性能符合符合GB/T22796-2021 一等品要求，耐水色牢度、甲醛含量、PH值、异味、可分解致癌芳香胺燃料安全指标符合GB18401-2010指标。



被套技术参数
1.规格尺寸:1.6*2.1米,符合：医用织物洗涤消毒技术规范
2.面料成分:51.5%聚酯纤维+48.5%棉2CM缎条面料
3.纱线线密度：经纱：30S   纬纱：30S
4.织物密度（根/10CM）:580*285
5.克重：面料的每平方米克重170±5g
6.断裂强力（N）GB/T 3923.1-2013：经向≥1500 纬向≥610
7.耐水色牢度GB/T5713-2013 ≥ 4级;耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008 ≥ 4级;耐次氯酸盐漂白色牢度GB/T 7069-1997 ≥ 4级
8.水洗尺寸变化率:1%≥经向≥-2.1%、1%≥纬向≥-0.4%
9.可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)GB/T17592-2011未检出
10.甲醛含量(mg/kg)GB/T2912.1-2009未检出            
11.PH值:GB/T 7573-2009  6-8
12.异味:无
13.起球性能GB/T 4802.2-2008:≥ 3级，水洗尺寸变化率、耐皂洗色牢度、断裂强力符合GB/T22796-2021 优等品要求，起球性能符合符合GB/T22796-2021 一等品要求，耐水色牢度、甲醛含量、PH值、异味、可分解致癌芳香胺燃料安全指标符合GB18401-2010指标。


枕套技术参数
1.规格尺寸:47*70厘米,符合：医用织物洗涤消毒技术规范
2.面料成分:51.5%聚酯纤维+48.5%棉2CM缎条面料
3.纱线线密度：经纱：30S   纬纱：30S
4.织物密度（根/10CM）:580*285
5.克重：面料的每平方米克重170±5g
6.断裂强力（N）GB/T 3923.1-2013：经向≥1500 纬向≥610
7.耐水色牢度GB/T5713-2013 ≥ 4级;耐皂洗色牢度GB/T 3921-2008 ≥ 4级;耐次氯酸盐漂白色牢度GB/T 7069-1997 ≥ 4级
8.水洗尺寸变化率:1%≥经向≥-2.1%、1%≥纬向≥-0.4%
9.可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)GB/T17592-2011未检出
10.甲醛含量(mg/kg)GB/T2912.1-2009未检出            
11.PH值:GB/T 7573-2009  6-8
12.异味:无
13.起球性能GB/T 4802.2-2008:≥ 3级，水洗尺寸变化率、耐皂洗色牢度、断裂强力符合GB/T22796-2021 优等品要求，起球性能符合符合GB/T22796-2021 一等品要求，耐水色牢度、甲醛含量、PH值、异味、可分解致癌芳香胺燃料安全指标符合GB18401-2010指标。



枕芯技术参数
1.规格尺寸：60*42厘米
2.填充物：荞麦皮，重量≥3斤（枕芯的荞麦皮装满充盈）



水洗抗菌被技术参数
1.规格尺寸：2.1*1.5米
2.面料材质：100%棉材质（棉含量检测为100%），采用120g防羽布
3.重量要求：重量≥2kg
4.填充材质：内填充≥1260g羽丝绵和定型可洗棉，蓬松度高,透气性好，保暖等级达到4
5.工艺及性能：
5.1可经工业洗衣机洗涤消毒处理且不变形，洗涤后蓬松柔软，不易结板，不霉变、不易滋生细菌
5.2 织物密度：宽度方向133根/英寸；长度方向100根/英寸
5.3 织物中拆下纱线线密度：宽度方向 13.6tex/（43.4s）；长度方向 13.6tex/（43.4S）
5.4 断裂强力：宽度方向≥250N；长度方向≥250N
6.安全指标：
6.1甲醛含量≤20mg/kg
6.2pH值在4.0-8.5之间（避免皮肤刺激）
6.3无异味，无可分解致癌芳香胺染料
6.4标准符合性：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T22796-2021《床上用品》、GB/T4668-1995《机织物密度测定》、GB/T29256.5-2012《纺织品机织物结构分析方法第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定》标准。



水洗抗菌软垫技术参数
1.规格尺寸：1.95*0.9m
2.面料材质：100%聚酯纤维
3.重量要求：重量≥1Kg
4.填充材质：内填充≥1kg羽丝绵和定型可洗棉，蓬松度高透气性好，保暖等级达到4
5.工艺及性能：
5.1 四角配有防滑固定带
5.2采用立体绗缝工艺，缝线间距<10cm，防止填充物移位
5.3 可经工业洗衣机洗涤消毒处理且不变形，洗涤后蓬松柔软，不易结板，不霉变、不易滋生细菌
6.安全指标：
6.1甲醛含量≤20mg/kg-H 值在4.0-8.5之间（避免皮肤刺激）
6.2 无异味，无可分解致癌芳香胺染料
7.标准符合性：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T22796-2021《床上用品》标准。

